Отражающая изоляция Изодом ПФ

Изготовлена на основе вспененного полиэтилена Изодом

дублирована полированной алюминиевой фольгой.

Лучшая теплоизоляция всех типов зданий и сооружений, полов, потолков, мансард в жилых,  административных и производственных помещениях, систем вентиляции и кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, холодильных и морозильных камер, емкостей и резервуаров, воздуховодов, бань, саун и т.д., а также великолепная защита от нагревания стен и кровли.

ИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ

ИЗОДОМ ПФ – лучшая защита от нагрева кровли, комбинирующая в себе одновременно как тепло-, так и пароизоляцию. Это, во-первых, позволяет снизить количество используемых материалов, делая конструкцию крыши менее массивной, во-вторых, использование ИЗОДОМа- в сочетании с массивной изоляцией не только снизит «материалоемкость» крыши, но и даст заметный выигрыш в цене, позволив сэкономить Ваши деньги (4 мм ИЗОДОМа- заменяют 5 см минераловатного утеплителя типа «Урса», «Роквул» и т.п., предоставляя в Ваше распоряжение одновременно и превосходную пароизоляцию).

В случае применения двухстороннего Изодома ПФ второй слой фольги отражает тепловые потоки от перегретой кровли, и в подкровельном пространстве не будет жарко и душно в летнее время. При монтаже необходимо создать воздушное пространство (15-20 мм) с обеих сторон материала.

ИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ И ВОЗДУХОВОДОВ

Изоляция вентиляционных коробов позволит избежать лишних теплопотерь и создаст дополнительную звукоизоляцию, снизит уровень шумов и вибрации вентиляционных систем.

Необходимо обернуть Изодом-ПФ вокруг вентокороба и зафиксировать с помощью клея или степлера, все швы проклеить алюминиевым скотчем.

ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

ИЗОДОМ наилучшим образом дополняет массивную теплоизоляцию типа минеральной ваты, повышая тепловое сопротивление стен без увеличения из толщины (4мм Изодома-ПФ заменяют 5 см минераловатного утеплителя). Изодом-ПФ устанавливает под облицовку стен (панели, сайдинг, гипсокартон и т.п.), исключительные свойства данного типа отражающей изоляции позволяют превосходно утеплить помещение и сберечь тепло (2/3 которого уходит через тепловое инфракрасное излучение, которое способен удержть только фоль-гированный утеплитель типа ИЗОДОМ-ПФ).

Монтаж ИЗОДОМА за радиатором отопления (батареей) увеличит эффективность его работы на 30%, что опять-таки обусловлено замечательными свойствами данной фольгированной теплоизоляции.

УСТАНОВКА

При монтаже кровли установка Изодома ПФ на деревянный каркас осуществаляется с помощью степлера. В легких конструкциях рекомендуется положить материал с небольшим провисанием, что позволит создать естественную вентиляцию кровли.

На бетон и металлоконструкции после очистки от пыли материал монтируется с помощью клея. Благодаря своей эластичность ИЗОДОМ ПФ  плотно облегает все неровности и изгибы конструкции. Плотное прилегание материала к основе позволит избежать скапливания конденсата.

При изоляции и утеплении стен монтаж осуществляется непосредственно на стену:

- на деревянные, каркасные стены – с помощью степлера;

- на кирпич, бетон, металл – с помощью клея.

При изоляции сырых стен их необходимо предварительно просушить и обработать антисептиком. Установка ИЗОДОМА позволит избавиться от сырости и грибка.

Необходимым условием при установке Изодома ПФ является наличие воздушного зазора (15-20 мм) между фольгированным слоем и отделочным материалом, позволяющего фольге отражать тепловое излучение.

Все монтажные швы и стыки необходимо проклеить алюминиевым скотчем для получения однородной отражающей поверхности и полной изоляции.

Для снижения теплопотерь не допускайте нахлестов при установке материала. Монтаж осуществляется «в стык».

| Технические характеристики ИЗОДОМ-ПФ |
| --- |
| Отражающий эффект излучающей энергии | До 97% |
| Температура применения | От -80оС до +100оС |
| Сопротивление теплопередаче(R) | 1,2 м2 Т/Вт |
| Водопоглощение по объему | 0,6 – 0,9% |
| Удельная теплоемкость Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) | 1,95 кДж/ (кгоС) 0,26 – 0,77 МПа |
| Относительное сжатие (под нагрузкой 205 кПа) | 0,09 – 0,2 |
| Коэфицент теплопроводности | 0,032 – 0,037 (Вт/моС) |
| Звукопоглощение | Не менее 32 дБ(А) |
| Предел прочности при сжатии | 0,35 МПа |
| Коэфицент паропроницаемости (р) | 0,001 мг/м ч Па |
| Коэфицент теплоусвоения (при периоде 24 часа) | 0,45 – 0,51 (Вт/моС) |

Отражающая изоляция Изодом ПЛ

Изготовлена на основе вспененногополиэтилена Изодом дублирована высокоэффективной лавсан металлизированной плёнкой

Отражающая изоляция под систему Теплый пол (электрические, водяные). Теплоизоляция всех типов зданий и сооружений, полов, потолков, стен, кровель, мансард в жилых административных и производственных помещениях, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляционных и кондиционерных систем, холодильных и морозильных камер, емкостей и резервуаров, водздуховодов, бань, саун и т.д.

МЕТОДИКА МОНТАЖА «ТЕПЛОГО ПОЛА»

-бетонное основание, при необходимости, выравнивается;

-на него настилается ИЗОДОМ ПЛ лавсан-металлизированный стороной вверх.

Лавса-металлизированное покрытие предназначено для равномерного распределения тепла по поверхности пола.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЛОЖКИ ИЗОДОМ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

### Подложка необходима в качестве звукоизолятора и теплоизолятора, она кладется между паркетной доской и основанием. В настоящее время, как правило, для этих целей используются такие звукоизолирующие материалы, как вспененный полиэтилен «ИЗОДОМ». Толщина подложки не должна превышать 3 мм. Она укладывается кромка к кромке без нахлеста.